东湖通道工程钢梁制造安装

焊工考试大纲

参与本工程钢梁制造的持证焊工,在上岗前需经考试，考试合格并经监理工程师认可后，才允许上岗施焊。

焊工考试项目如下：

一、埋弧自动焊

1、 试板材料及焊接材料

试板材料：Q345qC

焊接材料：H10Mn2        φ5.0mm

SJ101

2、考试试件的形状和尺寸

尺寸：500mm×150mm×t（t为试板板厚，24～30mm）

3、焊接位置：平焊

4、焊接条件

施焊前先进行点固焊，试板焊接参数应与实际生产施焊时一致。

二、CO2半自动焊

1、 试板材料及焊接材料

试板材料：Q345qC

焊接材料：ER50-6     φ1.2mm

2、考试试件的形状和尺寸

尺寸：400mm×150mm×t（t为试板板厚，16～20mm）

3、焊接位置：立焊(陶质衬垫)

4、焊接条件

施焊前先进行点固焊，试板焊接参数应与实际生产施焊时一致。

三、CO2半自动焊

1、试板材料及焊接材料

试板材料：Q345qC

焊接材料： E501T-1       φ1.2mm

2、考试试件的形状和尺寸

尺寸：400mm×150mm×t （t为试板板厚，16～20mm）

3、焊接位置：平焊

4、焊接条件：施焊前先进行点固焊，试板焊接参数应与实际生产施焊时一致。

5.焊缝有效熔深为腹板厚度的80%。

四、CO2半自动焊

1、试板材料及焊接材料

试板材料：Q345qC

焊接材料：E501T-1      φ1.2mm

2、考试试件的形状和尺寸

尺寸：400mm×150mm×t （t为试板板厚，16～20mm）

3、焊接位置：仰焊

4、焊接条件

施焊前先进行点固焊，试板焊接参数应与实际生产施焊时一致。

5.焊缝有效熔深为腹板厚度的70%。

五、检验方法

焊后24小时后对对接试件进行超声波探伤，BⅠ合格，对角接试件进行超声波探伤，BⅠ格；执行标准为：《钢焊缝手工超声波探伤方法的探伤结果分级》GB11345-89；评定标准为《铁路钢桥制造规范》TB10212-2009。

六、试件的评定条件

外观检验应符合相关标准TB10212-2009,所有焊缝不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤和未填满弧坑等缺陷，焊缝外形平滑过渡，焊缝表面不得凹凸不平，严禁周围有飞溅痕迹；并应符合下表的规定。

若在焊工考试的试件中发现的缺陷超过允许的最高限值，则视该焊工未通过考试。